新型墙体材料认定产品名单（2019年4月11号）

| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 年生产能力 | 执行标准 | 法人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑州华特建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块（B05、06、07级） | 50万立方米 | GB11968-2006 | 孙占队 | 新认定 |
| 2 | 郑州市二七永兴建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 20万立方米 | GB11968-2006 | 王旭东 | 复检 |
| 3 | 郑州亚星建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 15万立方米 | GB11968-2006 | 王红军 | 复检 |
| 4 | 郑州鑫磊建筑材料有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 15万立方米 | GB11968-2006 | 郑路南 | 复检 |
| 5 | 开封京宇电力有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 15万立方米 | GB11968-2006 | 吕锦标 | 复检 |
| 6 | 平顶山市金海蕴新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 30万立方米 | GB11968-2006 | 冯钶钶 | 复检 |
| 7 | 新乡县德昌建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 20万立方米 | GB11968-2006 | 张杨 | 复检 |
| 8 | 新乡县泰鑫建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块（B05、06级） | 20万立方米 | GB11968-2006 | 汪光喜 | 新认定 |
| 9 | 濮阳市华鼎新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块（B05、06级） | 30万立方米 | GB11968-2006 | 马亮 | 复检 |
| 10 | 唐河县龙新建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块（B06级） | 20万立方米 | GB11968-2006 | 赵怀祥 | 复检 |
| 11 | 新乡市凯邦节能装饰有限公司 | 建筑用轻质隔墙条板 | 50万平方米 | GB/T 23451-2009 | 李德月 | 新认定 |